|  | Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Технический университет УГМК» |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Направление подготовки | 15.03.02 Технологические машины и оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль подготовки |  | Технологические машины и оборудование |  |  |
| Уровень высшего образования |  |  |  | Бакалавриат |

Автор-разработчик: Фадеева А.С.

Рассмотрено на заседании кафедры механики

Одобрено Методическим советом университета 01 июня 2023 г., протокол № 7

г. Верхняя Пышма

2023

Самостоятельная работа бакалавров включает изучение теоретического курса и подготовку к практическим занятиям, выполнение домашнего задания, подготовка к экзамену. Настоящие методические рекомендации к организации и выполнению самостоятельной работы относятся к виду учебной работы «Изучение теоретического курса и подготовка к экзамену». Самостоятельная работа бакалавров также включает все виды текущей аттестации.

Примерная тематика самостоятельной работы студентов

| Код раздела, темы | Тема занятия |
| --- | --- |
| 1 | Сварка металлов |
| 2 | Получение заданной структуры по изотермическим диаграммам |
| 3 | Производство сталей и чугунов |

Самостоятельная работа № 1

Тема: Сварка металлов. Сварка плавлением. Сварка давлением. Внутренние дефекты сварных соединений. Внешние дефекты сварных соединений.

Цель:

– закрепление теоретического материала по теме

– отработка навыка выполнения практических задач

– подготовка к экзамену

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое сварка?

2. Чем отличается сварка плавлением и сварка давлением?

3. От чего зависит подготовка торцов при сварке?

4. Чем отличается сварка и пайка?

Задание

Описать тип сварного соединения и возможные дефекты сварного соединения, а также способы устранения данных дефектов.

Самостоятельная работа № 2

Тема: Диаграммы превращения переохлажденного аустенита. Изотермическая диаграмма. Критическая скорость закалки. Термическая обработка. Режимы термической обработки. Структурные составляющие.

Цель:

– закрепление теоретического материала по теме

– отработка навыка выполнения практических задач

– подготовка к экзамену

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое изотермическая диаграмма распада переохлажденного аустенита?

2. Что такое критическая температура А1?

3. Что такое критическая температура А3?

4. Перечислите основные виды закалки?

5. В чем состоит суть нормализации?

6. Что называется улучшением?

7. Перечислите способы закалки.

8. Что такое термическая обработка?

Задания

1. Описать сталь 45Г2. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- перлит + min феррит;

- мелкоигольчатый мартенсит.

2. Описать сталь 45Г2. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- феррит + мартенсит;

- сорбит отпуска.

3. Описать сталь 45Г2. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- перлит + феррит;

- крупноигольчатый мартенсит.

4. Описать сталь 45Х. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- перлит + феррит;

- крупноигольчатый мартенсит.

5. Описать сталь 45Х. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- феррит + мартенсит;

- сорбит отпуска.

6. Описать сталь 45Х. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- перлит + min феррит;

- мелкоигольчатый мартенсит.

7. Описать сталь 35СГ. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- перлит + min феррит;

- мелкоигольчатый мартенсит.

8. Описать сталь 35СГ. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- перлит + феррит;

- крупноигольчатый мартенсит.

9. Описать сталь 35СГ. Назначение стали. Рассчитать критическую скорость закалки.

По представленной изотермической диаграмме выбрать режимы термообработки для получения заданных структур:

- феррит + мартенсит;

- сорбит отпуска.

Самостоятельная работа № 3

Тема: Железоуглеродистые сплавы. Сталь. Чугун. Легирующие элементы. Марки сталей. Марки чугунов. Свойства сталей.

Цель:

– закрепление теоретического материала по теме

– отработка навыка выполнения практических задач

– подготовка к экзамену

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое железоуглеродистые сплавы?

2. Что такое сталь?

3. Что такое чугун?

4. Что является сырьем для производства чугуна?

5. Какая продукция доменного производства?

6. Пути повышения качества сталей?

Задания

Изучить раздаточный материал. В соответствии с раздаточным материалом выполнить все задания.