- Задание 1 (ПК4 – ИПК4.1)

Горное предприятие для первичной переработки твёрдых полезных ископаемых с целью получения технически ценных продуктов, пригодных для промышленного использования – это:

| Впишите ответ |  | ГОК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горно-обогатительный комбинат |
|  |  | Обогатительная фабрика |

- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)

Для материала какой крупности выполняется седиментационный анализ согласно требованиям ГОСТ 24598-81 (размерность не ставить!)?.

| Впишите ответ |  | менее 0,040 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,040 |
|  |  | <0,040 |
|  |  | менее 0.040 |
|  |  | 0.040 |
|  |  | <0.040 |

- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.2)

Какова масса навески для проведения ситового анализа руд крупностью менее 3 мм на ситовом анализаторе? (размерность не ставить!)?.

| Впишите ответ |  | 500 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК1– ИПК1.3)

На сколько процентов не должна превышать разность между массой исходной навески и суммой масс классов крупности, составляющих эту навеску (полученных в результате рассева на ситах или седиментационного анализа) (размерность не ставить!)?.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК3 – ИПК3.1)

Дайте расшифровку аббревиатуре ВМВД?.

| Впишите ответ |  | Валковые мельницы высокого давления |
| --- | --- | --- |
|  |  | валковые мельницы высокого давления |

- Задание 6 (ПК3 – ИПК3.2)

Что является мелющим телом в мельнице МСЦ 2700×3600?.

| Впишите ответ |  | стержни |
| --- | --- | --- |
|  |  | стержни |

- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.3)

Запишите общепринятое сокращенное название мельницы стержневой мокрого измельчения с центральной разгрузкой с длиной барабана 4500 мм и диаметром барабана 6000 мм:.

| Впишите ответ |  | МСЦ-4500×6000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | МСЦ 4500×6000 |
|  |  | МСЦ-4500х6000 |
|  |  | МСЦ 4500х6000 |

- Задание 8 (ПК4 – ИПК4.1)

Какие функции выполняет сульфид натрия при флотации сульфидных руд?.

| Впишите ответ |  | сульфидизация |
| --- | --- | --- |
|  |  | сульфидизации |
| Впишите ответ |  | депрессия |
|  |  | депрессии |
| Впишите ответ |  | десорбция |
|  |  | десорбции |

- Задание 9 (ПК4 – ИПК4.2)

Назовите класс реагента и напишите к какому типу он относится, если известны его общая структурная и химическая формулы:

С4Н9ОН + КОН + CS2 = C4H9OCSSKI + Н20.

| Впишите ответ |  | собиратель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собиратель |
| Впишите ответ |  | ксантогенат |
|  |  | Ксантогенат |
|  |  | Бутиловый ксантогенат калия |

- Задание 10 (ПК4 – ИПК4.3)

Какая схема флотации приведена на рисунке?.

| Впишите ответ |  | Коллективно-селективная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-селективная схема |
|  |  | Коллективно-селективная схема флотации |

- Задание 11 (ПК5 – ИПК5.1)

К какому промышленному типу месторождений медных руд относятся следующие месторождения УГМК: Учалинское, Ново-Учалинское, Гайское, По-дольское, Урупское?.

| Впишите ответ |  | медноколчеданное |
| --- | --- | --- |
|  |  | медноколчеданный |
|  |  | медноколчеданные |

- Задание 12 (ПК5 – ИПК5.2)

Приведите формулу расчета количества камер флотационных машин n, необходимых при обогащении руд, приняв: Wп – объем пульпы, поступающей на технологическую операцию, м3/мин; t – продолжительность флотации руды в промышленных условиях, мин; Vк – объем камеры, м3; 𝜂 – коэффициент заполнения камеры (уравнение запишите в виде: а=в∙сd∙e):.

| Впишите ответ |  | n=Wп∙tVк∙η |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК5 – ИПК5.3)

Какая схема флотации медно-цинковой руды применяется на Сибайской обогатительной фабрике, приведенная на рисунке?.

| Впишите ответ |  | Прямая селективная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Схема прямой селективной флотации |
|  |  | Прямая селективная флотация |

- Задание 14 (ПК1 – ИПК1.2)

Укажите номе ГОСТа, регламентирующего технические условия медного концентрата:.

| Впишите ответ |  | 52998 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 52998-2008 |
|  |  | ГОСТ 52998 |
|  |  | ГОСТ 52998-2008 |
|  |  | ГОСТ Р 52998-2008 |

- Задание 15 (ПК1 – ИПК1.2)

Размерность массовой доли?.

| Впишите ответ |  | процент |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
|  |  | г/т |

- Задание 16 (ПК1– ИПК1.3)

Ширина щели пробоотбирателя должна быть (запишите математическим уравнением, приняв за b – ширину щели пробоотборника, за dmax – максимальный размер куска)?.

| Впишите ответ |  | b≥3dmax |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК7-ИПК7.1)

Как называется система визуализации данных в АСУ ТП?

1) CAD
2) SCADA
3) CNC

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 ((ПК7-ИПК7.2)

Как называется система числового программного управления станками?

1) АСУ ТП
2) ЧПУ (CNC)
3) ПЛК

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК7-ИПК7.3)

Какой элемент используется для преобразования аналогового сигнала в цифровой?

1) ЦАП
2) АЦП
3) Усилитель

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК1-ИПК1.1)

К какому классу реагентов относится вещество, которое действует на границе раздела твердой и жидкой фаз и способствует закреплению реагентов-собирателей на поверхности минеральных частиц?

- собиратель

- депрессор

- активатор

- пенообразователь

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК4-ИПК4.1)

Совокупность операций, характеризуемых каким-либо единым признаком, например, ценным компонентом, и в котором обязательно получают один или несколько конечных продуктов – это?

- цикл флотации

- операция флотации

- стадия флотации

- схема флотации

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК5-ИПК5.1)

Какое определение отражает понятие «влажность»?

- отношение массы сухого материала к массе материала, содержащего влагу

- отношение разности исходной массы материала и массы сухого материала к исходной массе материала

- отношение массы влаги к массе материала, содержащего эту влагу

- разность исходной массы материала и массы сухого материала

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК3-ИПК3.1)

Чему равняется 1 г/т?

- 1×10-3 %

- 1×10-4 %

- 1×10-5 %

- 1×10-6 %

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК7-ИПК7.2)

Что такое водно-шламовая схема?

- графическое изображение совокупности последовательных операций переработки минерального сырья

- схема, на которой отражены все операции обработки полезного ископаемого с указанием количества и качества всех продуктов, а также режимов обработки в каждой операции

- схема, отражающая данные о количестве воды и твердого, содержащихся в операциях и продуктах, а также количестве воды, добавляемой в операции и продукты

- схема, на которой графически изображены пути движения всех продуктов переработки полезного ископаемого между аппаратами, обозначенными в виде принятых условных изображений, а также указаны тип и количество аппаратов

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК3-ИПК3.2)

Отношение массы компонента в продукте к массе этого компонента в исходной руде – это?

- массовая доля

- выход

- извлечение

- степень концентрации

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ПК4-ИПК4.2)

Что обозначает цифра «750» у гидроциклона марки «ГЦ-750»?

- максимальная производительность по питанию, м3/мин

- размер питающего отверстия, мм

- диаметр гидроциклона, мм

- диаметр сливного отверстия, мм

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ПК6-ИПК6.2)

Чему равняется извлечение меди в медный концентрат при массовой доле её в исходной руде 2,3 %, в концентрате – 21,0 % и отвальных хвостах – 0,12 %. Ответ округлить до целого числа?

- 85 %

- 90 %

- 95 %

- 98 %

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ПК5-ИПК5.3)

Увеличение температуры пульпы цинкового цикла флотации с 20-25 до 40-45 ºС?

- не влияет на процесс флотации сфалерита

- повышает скорость флотации сфалерита

- снижает скорость флотации сфалерита

- снижает флотационную активность пирита

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ПК4-ИПК4.3)

Самостоятельное подразделение на предприятии, которое отвечает за контроль качества выпускаемой продукции и услуг.?

- Аналитическая лаборатория

- Отдел технического контроля

- Исследовательская лаборатория

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ПК4-ИПК4.3)

Самостоятельное подразделение на предприятии, которое осуществляет проведение экспериментов, исследований, генеральных опробований?

- Аналитическая лаборатория

- Отдел технического контроля

- Исследовательская лаборатория

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ПК4-ИПК4.3)

Самостоятельное подразделение на предприятии, которое осуществляет изучение химических и физических характеристик объектов с целью контроля качества, проведения исследований или обеспечения соответствия стандартам?

- Аналитическая лаборатория

- Отдел технического контроля

- Исследовательская лаборатория

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ПК4-ИПК4.3)

Деятельность какого подразделения на предприятии, направлено на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий?

- Производственный отдел

- Отдел экологии

- Технический отдел

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ПК7-ИПК7.1)

Как общепринято называть корпус обогатительной фабрики, где размещается оборудование, участвующее в технологической схеме глубокого обогащения сырья?

- Дробильное отделение

- Главный корпус

- Фильтровальное отделение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ПК3 – ИПК3.3)

Стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции – это?.

| Впишите ответ |  | себестоимость |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ПК1.1 – ИПК1.3)

В каких случаях допускается ручной отбор проб с движущихся механизмов:

- Допускается при использовании ручных инструментов

- Не допускается ни при каких случаях

- Допускается при прохождении ежегодного медицинского осмотра

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ПК6 – ИПК6.1)

Что такое  ТЭО?.

| Впишите ответ |  | Технико-экономическое обоснование |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ПК6 – ИПК6.1)

Дайте расшифровку NPV?.

| Впишите ответ |  | Чистый дисконтированный доход |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЧДД |

- Задание 38 (ПК6 – ИПК6.2)

Стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции – это?.

| Впишите ответ |  | себестоимость |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ПК6 – ИПК6.3)

Какие экономические показатели характеризуют рентабельность проекта?.

| Впишите ответ |  | Чистый дисконтированный доход |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЧДД |
|  |  | NPV |

- Задание 40 (ПК7 – ИПК7.3)

При составлении задания на проектирования из двухстадиальных схем флотации, приведенных на рисунке, выберите вариант двухцикловой схемы с выведением в первой стадии обогащения кондиционного концентрата и богатых хвостов, направляемых во вторую стадию обогащения?.

| Впишите ответ |  | б |
| --- | --- | --- |