- Задание 1 (ПК1 – ИПК1.1)

Метод обогащения полезных ископаемых, который основан на различной способности тонкоизмельченных минералов закрепляться на границе раздела двух фаз, обусловленной различием удельных поверхностных энергий минералов?.

| Впишите ответ |  | флотация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Флотация |

- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)

Однородная по химическому составу и физическим свойствам часть флотационной системы, отделённая от других фаз границами раздела?.

| Впишите ответ |  | фаза |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фаза |

- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.2)

Как называется угол, образованный касательными к поверхности минерала и поверхности пузырька на границе раздела трех фаз (Ж-Г-Т).?.

| Впишите ответ |  | краевой |
| --- | --- | --- |
|  |  | Краевой угол смачивания |

- Задание 4 (ПК1 – ИПК1.2)

Какой тип угла характерен для краевого угла смачивания гидрофобной частицы?.

| Впишите ответ |  | тупой |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тупой |

- Задание 5 (ПК1 – ИПК1.3)

Запишите уравнение Неймана для равновесного краевого угла смачивания cosθ, если известно, что: σт-г – удельная поверхностная энергия поверхности раздела фаз твердое-газ, σж-т – удельная поверхностная энергия поверхности раздела фаз жидкое-твердое, σж-г – удельная поверхностная энергия поверхности раздела фаз жидкое-газ:.

| Впишите ответ |  | cosθ=σг-т-σж-тσж-г |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК1 – ИПК1.3)

Процесс флотации делится на несколько этапов. Каждый этап характеризуется определенной вероятностью. Общая вероятность флотации минерала определяется произведением четырех составляющих вероятностей Р = Р1  Р2  Р3  Р4 , где Р1 – вероятность столкновения пузырька и частицы; Р2 – вероятность ___________частицы на пузырьке, т.е. образования флотационного комплекса; Р3 – вероятность сохранения флотационного комплекса до выноса его в пену; Р4 – вероятность удержания флотационного комплекса в пенном слое до удаления пены из камеры машины. Запишите действие, свершающееся во второй вероятности:.

| Впишите ответ |  | закрепления |
| --- | --- | --- |
|  |  | закрепление |

- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.1)

Как называется процесс флотации, суть которого заключается в образовании флотокомплексов в пульпе вследствие закрепления гидрофобных частиц на пузырьках (на границе раздела жидкой и газовой фаз), всплывании флотокомплексов на поверхность пульпы с формированием пенного продукта?.

| Впишите ответ |  | пенная |
| --- | --- | --- |
|  |  | пенная флотация |
|  |  | Пенная флотация |

- Задание 8 (ПК3 – ИПК3.1)

Рассмотрите схему классификации процессов флотации, приведенной на рисунке. Заполните пропущенный вид флотационного процесса:.

| Впишите ответ |  | масляная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Масляная |
|  |  | Масляная флотация |

- Задание 9 (ПК3 – ИПК3.2)

Отношение массы компонента в продукте к массе этого компонента в исходной руде – это?.

| Впишите ответ |  | извлечение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Извлечение |

- Задание 10 (ПК3 – ИПК3.2)

Как рассчитать выход концентрата , зная массовую долю ценного компонента в руде – α, в концентрате – β и отвальных хвостах – υ (формулу запишите в д.ед.)?.

| Впишите ответ |  | γ=α-ϑβ-ϑ |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК3 – ИПК3.3)

Взаимодействие минералов с водой приводит к изменению электрического состояния поверхности частицы. Энергия взаимодействия диполей воды с различными ионами кристаллической решетки минерала неодинакова. Под воздействием диполей воды ионы из кристаллической решетки минерала начинают переходить в пульпу. В зависимости от того, какие ионы преимущественно переходят в жидкую фазу, поверхность минерала приобретает заряд, соответствующий тому, какие ионы остаются в поверхностном слое кристаллической решетки минерала. Назовите процесс на поверхности минеральной частицы, который изображен на рисунке:.

| Впишите ответ |  | Процесс образования двойного электрического слоя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Образование двойного электрического слоя |
|  |  | Двойной электрический слой |

- Задание 12 (ПК3 – ИПК3.3)

Приготовьте 5 % раствор сульфида натрия при концентрации основного вещества в сульфиде натрия 50 %. В первую ячейку запишите массу сульфида натрия в граммах, во вторую ячейку запишите объем воды в миллилитрах.

| Впишите ответ |  | 10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 г |
| Впишите ответ |  | 100 |
|  |  | 100 мл |

- Задание 13 (ПК4 – ИПК4.1)

Для какой абсорбции характерно то, что связь с решеткой осуществляется за счет сил Ван-дер-Ваальса межмолекулярного притяжения, что не сопровождается процессами на электронном уровне?.

| Впишите ответ |  | Физическая адсорбция |
| --- | --- | --- |
|  |  | физическая |
|  |  | Физическая |

- Задание 14 (ПК4 – ИПК4.1)

Какие функции выполняет сульфид натрия при флотации сульфидных руд?.

| Впишите ответ |  | сульфидизация |
| --- | --- | --- |
|  |  | сульфидизации |
| Впишите ответ |  | депрессия |
|  |  | депрессии |
| Впишите ответ |  | десорбция |
|  |  | десорбции |

- Задание 15 (ПК4 – ИПК4.2)

Назовите класс реагента и напишите к какому типу он относится, если известны его общая структурная и химическая формулы:

С4Н9ОН + КОН + CS2 = C4H9OCSSKI + Н20.

| Впишите ответ |  | собиратель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собиратель |
| Впишите ответ |  | ксантогенат |
|  |  | Ксантогенат |
|  |  | Бутиловый ксантогенат калия |

- Задание 16 (ПК4 – ИПК4.2)

Совокупность операций, характеризуемых каким-либо единым признаком, например, ценным компонентом, и в котором обязательно получают один или несколько конечных продуктов – это:

| Впишите ответ |  | цикл флотации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цикл флотации |

- Задание 17 (ПК4 – ИПК4.3)

Какая схема флотации приведена на рисунке?.

| Впишите ответ |  | Коллективно-селективная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-селективная схема |
|  |  | Коллективно-селективная схема флотации |

- Задание 18 (ПК4 – ИПК4.3)

Для какого типа флотационных машин характерны следующие преимущества и недостатки. Преимущества: хорошие гидродинамические параметры;  универсальность применения и пригодность их использования в любых технологических схемах; отсутствие потребности в дополнительных источниках воздуха. Недостатки: непостоянная аэродинамическая характеристика (зависит от изношенности аэратора); отсутствие регулирования количества воздуха; сложность конструкции; высокая энергоемкость и металлоемкость; довольно быстрый износ статора и импеллера.:

| Впишите ответ |  | механические |
| --- | --- | --- |
|  |  | Механические |
|  |  | Механические флотационные машины |
|  |  | Механические флотомашины |

- Задание 19 (ПК5 – ИПК5.1)

Чему равняется извлечение меди в медный концентрат при массовой доле её в исходной руде 2,3 %, в концентрате – 21,0 % и отвальных хвостах – 0,12 %. Ответ округлить до целого числа?.

| Впишите ответ |  | 95 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 95% |
|  |  | 95 % |

- Задание 20 (ПК5 – ИПК5.1)

Рассчитайте расход 1,0 %-го раствора бутилового ксантогената калия при флотации навески медной руды массой 1000 г и содержащей 20 % меди, если известно, что оптимальный расход бутилового ксантогената калия для данной руды, обеспечивающий максимальное извлечение меди в медный концентрат на уровне 95 %, составляет 50 г/т. Ответ приведите в миллилитрах:.

| Впишите ответ |  | 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5мл |
|  |  | 5 мл |

- Задание 21 (ПК5 – ИПК5.2)

Вы ведете процесс селекции коллективного концентрата, отобранного с текущего производства обогатительной фабрики. В период отбора пробы коллективного концентрата его выход составлял 25 %. Рассчитайте расход цинкового купороса в операции основной медной флотации, если его оптимальный расход составляет 1000 г/т исходной руды. Концентрация цинкового купороса равняется 10 %, масса навески 1000 г. Расход представьте в миллилитрах:.

| Впишите ответ |  | 40 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40 мл |

- Задание 22 (ПК5 – ИПК5.2)

Расположите в ряд ксантогенаты (изопропиловый, бутиловый, амиловый, этиловый) по мере увеличения их собирательных свойств:.

| Впишите ответ |  | этиловый |
| --- | --- | --- |
| Впишите ответ |  | изопропиловый |
| Впишите ответ |  | бутиловый |
| Впишите ответ |  | амиловый |

- Задание 23 (ПК5 – ИПК5.3)

Какой тип флотационной машины приведен на рисунке?.

| Впишите ответ |  | Колонная флотационная машина |
| --- | --- | --- |
|  |  | Колонная флотомашина |
|  |  | Колонная машина |
|  |  | Колонная |
|  |  | КФМ |

- Задание 24 (ПК5 – ИПК5.2)

Определите концентрацию свободного оксида кальция в жидкой фазе пульпы (в г/м3) перед медной флотацией, если на титрование 10 мл пульпы израсходован 1,0 мл 0,1N серной кислоты. Предыдущие замеры показали, что при содержании 28 г/м3 свободного CaO в жидкой фазе пульпы объемом 20 мл тратится 0,2 мл 0,1N раствором серной кислоты.:.

| Впишите ответ |  | 280 |
| --- | --- | --- |