- Задание 1 (ПК4 – ИПК4.1)

Горное предприятие для первичной переработки твёрдых полезных ископаемых с целью получения технически ценных продуктов, пригодных для промышленного использования – это:

| Впишите ответ |  | ГОК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горно-обогатительный комбинат |
|  |  | Обогатительная фабрика |

- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)

Для материала какой крупности выполняется седиментационный анализ согласно требованиям ГОСТ 24598-81 (размерность не ставить!)?.

| Впишите ответ |  | менее 0,040 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,040 |
|  |  | <0,040 |
|  |  | менее 0.040 |
|  |  | 0.040 |
|  |  | <0.040 |

- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.2)

Какова масса навески для проведения ситового анализа руд крупностью менее 3 мм на ситовом анализаторе? (размерность не ставить!)?.

| Впишите ответ |  | 500 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК1 – ИПК1.3)

На сколько процентов не должна превышать разность между массой исходной навески и суммой масс классов крупности, составляющих эту навеску (полученных в результате рассева на ситах или седиментационного анализа) (размерность не ставить!)?.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК3 – ИПК3.1)

Дайте расшифровку аббревиатуре ВМВД?.

| Впишите ответ |  | Валковые мельницы высокого давления |
| --- | --- | --- |
|  |  | валковые мельницы высокого давления |

- Задание 6 (ПК3 – ИПК3.2)

Что является мелющим телом в мельнице МСЦ 2700×3600?.

| Впишите ответ |  | стержни |
| --- | --- | --- |
|  |  | стержни |

- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.3)

Запишите общепринятое сокращенное название мельницы стержневой мокрого измельчения с центральной разгрузкой с длиной барабана 4500 мм и диаметром барабана 6000 мм:.

| Впишите ответ |  | МСЦ-4500×6000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | МСЦ 4500×6000 |
|  |  | МСЦ-4500х6000 |
|  |  | МСЦ 4500х6000 |

- Задание 8 (ПК4 – ИПК4.1)

Какие функции выполняет сульфид натрия при флотации сульфидных руд?.

| Впишите ответ |  | сульфидизация |
| --- | --- | --- |
|  |  | сульфидизации |
| Впишите ответ |  | депрессия |
|  |  | депрессии |
| Впишите ответ |  | десорбция |
|  |  | десорбции |

- Задание 9 (ПК4 – ИПК4.2)

Назовите класс реагента и напишите к какому типу он относится, если известны его общая структурная и химическая формулы:

С4Н9ОН + КОН + CS2 = C4H9OCSSKI + Н20.

| Впишите ответ |  | собиратель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собиратель |
| Впишите ответ |  | ксантогенат |
|  |  | Ксантогенат |
|  |  | Бутиловый ксантогенат калия |

- Задание 10 (ПК4 – ИПК4.3)

Какая схема флотации приведена на рисунке?.

| Впишите ответ |  | Коллективно-селективная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-селективная схема |
|  |  | Коллективно-селективная схема флотации |

- Задание 11 (ПК5 – ИПК5.1)

К какому промышленному типу месторождений медных руд относятся следующие месторождения УГМК: Учалинское, Ново-Учалинское, Гайское, По-дольское, Урупское?.

| Впишите ответ |  | медноколчеданное |
| --- | --- | --- |
|  |  | медноколчеданный |
|  |  | медноколчеданные |

- Задание 12 (ПК5 – ИПК5.2)

Приведите формулу расчета количества камер флотационных машин n, необходимых при обогащении руд, приняв: Wп – объем пульпы, поступающей на технологическую операцию, м3/мин; t – продолжительность флотации руды в промышленных условиях, мин; Vк – объем камеры, м3; 𝜂 – коэффициент заполнения камеры (уравнение запишите в виде: а=в∙сd∙e):.

| Впишите ответ |  | n=Wп∙tVк∙η |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК5 – ИПК5.3)

Какая схема флотации медно-цинковой руды применяется на Сибайской обогатительной фабрике, приведенная на рисунке?.

| Впишите ответ |  | Прямая селективная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Схема прямой селективной флотации |
|  |  | Прямая селективная флотация |

- Задание 14 (ОПК1 – ИОПК1.1)

Каким содержанием серы (сульфидов) ограничивается вкрапленный тип медных и медно-цинковых руд (единицы измерения не указывать!)?.

| Впишите ответ |  | 35 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 35 |
|  |  | До 35 |
|  |  | менее 35 |
|  |  | менее 35 |

- Задание 15 (ОПК1 – ИОПК1.2)

Предложите стратегию решения задачи сохранения показателей флотационного обогащения медно-цинковой руды, если по результатам минералогических исследований выявлено увеличение доли сростков сульфидных минералов друг с другом при фабричной тонине помола и уменьшение крупности свободных зерен медь- и цинксодержащих минералов.

| Впишите ответ |  | увеличить помол руды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Увеличить помол руды |
|  |  | увеличить тонину помола |
|  |  | Увеличить тонину помола |
|  |  | увеличить тонину помола руды |
|  |  | Увеличить тонину помола руды |
|  |  | повысить содержание флотационного класса крупности |
|  |  | Повысить содержание флотационного класса крупности |

- Задание 16 (ОПК1 – ИОПК1.3)

Перечислите четыре основные минеральные формы соединений меди:.

| Впишите ответ |  | Сульфаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | сульфаты |
| Впишите ответ |  | окислы |
|  |  | Окислы |
| Впишите ответ |  | вторичные сульфиды |
|  |  | Вторичные сульфиды |
| Впишите ответ |  | первичные сульфиды |
|  |  | Первичные сульфиды |

- Задание 17 (ПК2 – ИПК2.1)

Укажите номе ГОСТа, регламентирующего технические условия медного концентрата:.

| Впишите ответ |  | 52998 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 52998-2008 |
|  |  | ГОСТ 52998 |
|  |  | ГОСТ 52998-2008 |
|  |  | ГОСТ Р 52998-2008 |

- Задание 18 (ПК2 – ИПК2.2)

Размерность массовой доли?.

| Впишите ответ |  | процент |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
|  |  | г/т |

- Задание 19 (ПК2 – ИПК2.3)

Ширина щели пробоотбирателя должна быть (запишите математическим уравнением, приняв за b – ширину щели пробоотборника, за dmax – максимальный размер куска)?.

| Впишите ответ |  | b≥3dmax |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК4-ИОПК4.1)

Как называется система визуализации данных в АСУ ТП?

1) CAD
2) SCADA
3) CNC

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК4-ИОПК4.2)

Как называется система числового программного управления станками?

1) АСУ ТП
2) ЧПУ (CNC)
3) ПЛК

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК4-ИОПК4.3)

Какой элемент используется для преобразования аналогового сигнала в цифровой?

1) ЦАП
2) АЦП
3) Усилитель

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК1-ИОПК1.1)

При какой температуре допускается сушка руд и концентратов цветных металлов при подготовке их для химического анализа и определения влаги согласно требованиям ГОС14180-80?

- 100-120 ºС

- 105-110 ºС

- 100-105 ºС

- не регламентируется

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК1-ИОПК1.2)

До какой крупности необходимо истереть пробу руды и конечных товарных продуктов цветных металлов при подготовке их для химического анализа согласно требованиям ГОС14180-80?

- до -0,074 мм

- до -0,044 мм

- до -0,080 мм

- до -0,100 мм

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК1-ИОПК1.3)

Какой марке по ГОСТ Р 52998-2008 соответствует медный концентрат, содержащий 20 % меди, 7,0 % цинка, 4,5 % свинца?

- КМ3

- КМ4

- КМ5

- КМ6

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК4-ИОПК4.1)

К какому классу реагентов относится вещество, которое действует на границе раздела твердой и жидкой фаз и предназначено для гидрофобизации поверхности минералов?

- собиратель

- депрессор

- активатор

- пенообразователь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ПК1.1-ИПК1.1)

К какому классу реагентов относится вещество, которое действует на границе раздела твердой и жидкой фаз и способствует закреплению реагентов-собирателей на поверхности минеральных частиц?

- собиратель

- депрессор

- активатор

- пенообразователь

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ПК2-ИПК2.1)

К какому классу реагентов относится вещество, которое действует на границе раздела твердой и жидкой фаз и препятствует флотации минералов, которые не должны переходить из пульпы в пену?

- собиратель

- депрессор

- активатор

- пенообразователь

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ПК4-ИПК4.1)

Совокупность операций, характеризуемых каким-либо единым признаком, например, ценным компонентом, и в котором обязательно получают один или несколько конечных продуктов – это?

- цикл флотации

- операция флотации

- стадия флотации

- схема флотации

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ПК5-ИПК5.1)

Какое определение отражает понятие «влажность»?

- отношение массы сухого материала к массе материала, содержащего влагу

- отношение разности исходной массы материала и массы сухого материала к исходной массе материала

- отношение массы влаги к массе материала, содержащего эту влагу

- разность исходной массы материала и массы сухого материала

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ПК3-ИПК3.1)

Чему равняется 1 г/т?

- 1×10-3 %

- 1×10-4 %

- 1×10-5 %

- 1×10-6 %

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК4-ИОПК4.2)

Что такое водно-шламовая схема?

- графическое изображение совокупности последовательных операций переработки минерального сырья

- схема, на которой отражены все операции обработки полезного ископаемого с указанием количества и качества всех продуктов, а также режимов обработки в каждой операции

- схема, отражающая данные о количестве воды и твердого, содержащихся в операциях и продуктах, а также количестве воды, добавляемой в операции и продукты

- схема, на которой графически изображены пути движения всех продуктов переработки полезного ископаемого между аппаратами, обозначенными в виде принятых условных изображений, а также указаны тип и количество аппаратов

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ПК3-ИПК3.2)

Отношение массы компонента в продукте к массе этого компонента в исходной руде – это?

- массовая доля

- выход

- извлечение

- степень концентрации

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ПК4-ИПК4.2)

Что обозначает цифра «750» у гидроциклона марки «ГЦ-750»?

- максимальная производительность по питанию, м3/мин

- размер питающего отверстия, мм

- диаметр гидроциклона, мм

- диаметр сливного отверстия, мм

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ПК.2-ИПК2.3)

Чему равняется извлечение меди в медный концентрат при массовой доле её в исходной руде 2,3 %, в концентрате – 21,0 % и отвальных хвостах – 0,12 %. Ответ округлить до целого числа?

- 85 %

- 90 %

- 95 %

- 98 %

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ПК5-ИПК5.3)

Увеличение температуры пульпы цинкового цикла флотации с 20-25 до 40-45 ºС?

- не влияет на процесс флотации сфалерита

- повышает скорость флотации сфалерита

- снижает скорость флотации сфалерита

- снижает флотационную активность пирита

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ПК1-ИПК1.2)

Самостоятельное подразделение на предприятии, которое отвечает за контроль качества выпускаемой продукции и услуг.?

- Аналитическая лаборатория

- Отдел технического контроля

- Исследовательская лаборатория

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ПК2-ИПК2.2)

Самостоятельное подразделение на предприятии, которое осуществляет проведение экспериментов, исследований, генеральных опробований?

- Аналитическая лаборатория

- Отдел технического контроля

- Исследовательская лаборатория

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ПК4-ИПК4.3)

Самостоятельное подразделение на предприятии, которое осуществляет изучение химических и физических характеристик объектов с целью контроля качества, проведения исследований или обеспечения соответствия стандартам?

- Аналитическая лаборатория

- Отдел технического контроля

- Исследовательская лаборатория

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ПК4-ИПК4.3)

Деятельность какого подразделения на предприятии, направлено на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий?

- Производственный отдел

- Отдел экологии

- Технический отдел

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК4-ИОПК4.3)

Как общепринято называть корпус обогатительной фабрики, где размещается оборудование, участвующее в технологической схеме глубокого обогащения сырья?

- Дробильное отделение

- Главный корпус

- Фильтровальное отделение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ПК3 – ИПК3.3)

Стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции – это?.

| Впишите ответ |  | себестоимость |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ПК1 – ИПК1.3)

В каких случаях допускается ручной отбор проб с движущихся механизмов:

- Допускается при использовании ручных инструментов

- Не допускается ни при каких случаях

- Допускается при прохождении ежегодного медицинского осмотра

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Однократное выполнение всех необходимых операций для получения одного экспериментального результата, в результате которого получают одно число или совокупность чисел, характеризующих несколько разнородных данных – это:.

| Впишите ответ |  | опыт |
| --- | --- | --- |
|  |  | наблюдение |

- Задание 45 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Совокупность опытов, объединённых одной системой их постановки, взаимосвязью результатов и способом обработки, в итоге которого получают совокупность результатов, допускающих совместную обработку и сопоставление – это:.

| Впишите ответ |  | эксперимент |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК4 – ИОПК4.1)

Изменяемое в процессе эксперимента условие проведения опытов. Обычно изменяют какие-либо конкретные величины, например характеристика исходного продукта, параметры и режимы работы оборудования, модель аппарата, тип схемы – это:.

| Впишите ответ |  | фактор |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК4 – ИОПК4.1)

Совокупность измеренных либо вычисленных показателей объекта, изменение которых интересует экспериментатора– это:.

| Впишите ответ |  | Целевая функция |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ПК1 – ИПК1.1)

Укажите номе ГОСТа, регламентирующего технические условия медного концентрата:.

| Впишите ответ |  | 52998 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 52998-2008 |
|  |  | ГОСТ 52998 |
|  |  | ГОСТ 52998-2008 |
|  |  | ГОСТ Р 52998-2008 |